#### Baumit SilikatFarbe

Силикатная краска

#### baumit.com

| ### Продукт | Готовая к применению краска на основе калиевого жидкого стекла, для наружных и внутренних работ. |
| --- | --- |
| ##### Состав | Калиевое жидкое стекло, минеральные наполнители и пигменты, добавки, вода. |
| Свойства | Минеральная, не формирует плёнки, но при этом образует, в определённой степени, водоотталкивающее покрытие. Атмосферостойкая, с низкой загрязняемостью, негорючая. Обладает высокой светостойкостью, паропроницаемостью для водяных паров и СО2. Легко наносится, высыхает без напряжений (не растрескивается), имеет хорошую адгезию к минеральному основанию. |
| Применение | Для защиты и декоративной отделки фасадов. Наносится на старые и новые минеральные штукатурки, шпаклевочные массы, на бетон, асбоцементные плиты, а также по старым прочно держащимся силикатным покрытиям. Особо рекомендуется для защиты памятников и для реставрационных работ. |
| Технические данные | Плотность: ~ 1,60 кг/дм3 Содержание твердой фазы: ~ 65 % Cопротивление паропроницанию µ: ~ 40-60 Коэффициент паропроницаемости Sd: < 0,01 м Коэффициент водопоглощения (24 часа) W: 0,4кг/м2хч0,5 pH : 12 Расход материала при однослойном нанесении на гладкую штукатурку: ~ 0,4кг/м2 Цвет: в соответствии с картой эталонов цветов Baumit |
| Классификация в соответствии с законом о нормах содержания вредных веществ | S2: Не должен попадать в руки детей S24: Избегать попадания на кожу S25: Избегать попадания в глаза S37: Носить соответствующие защитные перчатки |
| Хранение | Срок хранения 6 месяцев в сухом прохладном помещении, в закрытой таре. Предохранять от замерзания! |
| Контроль качества | Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях. |
| Форма поставки | Пластиковые ведра 5 и 25 кг |
| Указания по подготовке к нанесению Подготовка поверхности (основания) | Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без выцветов, впитывающим, немелящим, неосыпающимся, прочным. Проверка основания должна проходить согласно предписаниям ÖNORM B 2230 и B 3346. Рекомендуется наносить на: - известково-цементные и цементные затёртые штукатурки - бетон и другие минеральные основания (шпаклевки, кирпич, асбоцементные плиты и т.п.) - старые хорошо держащиеся силикатные краски и штукатурки Допускается наносить на: - известково-гипсовые, гипсово-известковые и гипсовые штукатурки (необходимо делать пробную выкраску) - известковые штукатурки и краски (обратить внимание на степень карбонизации) - гипсокартонные плиты (требуется 2-х кратное нанесение грунтовки Baumit SperrGrund) Не подходит для окраски: - по полимерным материалам и смолам, лаковым покрытиям, масляным, клеевым и воднодисперсионным краскам. - мелящие, осыпающиеся основания механически удалить или укрепить отвердителем штукатурки BaumitPutzFestiger; Время выдержки не менее 14 дней. - следы масла для опалубки на бетоне очистить горячим паром или специальным растворителем; - грязные поверхности и/или поверхности c водорослями очистить механически или горячим паром, или использовать специальные средства, удаляющие водоросли (Baumit SanierLösung); - плохо держащиеся выветренные минеральные краски удалить механически; - участки с дефектами или трещинами выправить с помощью подходящей шпаклёвочной массы. Как правило, все основания предварительно обрабатываются универсальной грунтовкой Baumit UniversalGrund (время сушки грунтовки не менее 24 часов). |
| ##### Нанесение | Через 24 часа после грунтования наносят силикатную краску. Предварительно краску тщательно перемешивают с помощью тихоходной мешалки. Силикатная краска по вязкости готова к применению. При необходимости её можно разбавить небольшим количеством воды (слишком большое разбавление может привести к мелению и пятнистости покрытия). Не смешивать с другими материалами. Силикатную краску можно наносит валиком или кистью. Последовательность нанесения слоев: - Один слой Универсальной грунтовки Baumit UniversalGrund (равномерно по всей поверхности!) - Один слой силикатной краски Baumit SilikatFarbe Грунтовку и краску наносить равномерно, без перерыва. В местах «перехлестов» работать методом «мокрое по мокрому». |
| ### Общие ### указания | Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания материалов должна быть выше +5ºС. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки и вызвать разнотонность покрытия. Однотонность цвета гарантируется только рамками одной партии краски. Чтобы избежать цветовых отклонений, необходимо заказать материал сразу на весь объект, чтобы он был выпущен одной партией. При этом поставка возможна и частями. При использовании материала из разных партий необходимо перемешать его с самого начала. Воспроизведение цвета краски зависит от природы основания, температуры и влажности воздуха. Меры предосторожности: Защищать глаза и кожу. Закрывать поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой, не ждать затвердевания. Инструмент помыть сразу после использования. |

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.